Vyplní účastník                   Vyplní účastník

| Položka | Cena za 1 ks včetně DPH | Cena celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| 23 ks kompletů (kalhoty, blůza) s negativním reflexním nápisem HASIČI pro JSDH Frýdek včetně domovenky, jmenovky a hodnostního označení |  |  |

Oděv splňuje technické podmínky Pracovního stejnokroje II ve variantě A podle Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR číslo 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, v platném znění (příloha č. 8).

Oděv splňuje požadavky norem:

• ČSN EN ISO 13688:2014 – Ochranné oděvy – obecné požadavky,

• ČSN EN ISO 11612:2015 – Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni,

• ČSN EN 1149-5:2019 – Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 5,

Další podmínky:

• Materiál tkaniny oděvu: syntetická nebo přírodní inherentně a trvale nehořlavá vlákna (např.

aramid nebo FR viskóza)

• Plošná hmotnost tkaniny: min. 220 g/m2 – max. 240 g/m2

• Vnější materiál je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 dle ISO 105-C06, E04, B02, X12,

X11

• Pevnost v tahu dle EN ISO 11612 čl. 6.5.1.1 min. 1000/800 N

• Pevnost při dotržení dle EN ISO 11612 čl. 6.5.2.1 min. 50/50 N

• Pevnost švu dle EN ISO 11612 čl. 6.5.4 min. 700 N

• Oděvy lze sušit v sušičce